ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ. ГОСТ 5264-80 Основные типы, конструктивные элементы и размеры Manual are welding. Welding joints. Main types, design elements and dimensions Срок действия с 01.07. 81.г. 1. Настоящий стандарт устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений из сталей, а также сплавов на железоникелевой и никелевой основах, выполняемых ручной и дуговой сваркой. Стандарт не распространяется на сварные соединения стальных трубопроводов по ГОСТ 16037-80. 2. Основные типы сварных соединений должны соответствовать указанным в табл. 1. 3. Конструктивные элементы и их размеры должны соответствовать указанным в табл. 2 - 54. Таблица 1 Тип соединения Форма подготовленных кромок Характер сварного шва Форма поперечного сечения Толщина свариваемых деталей, мм Условное обозначение соединения подготовленных кромок сварного шва Стыковое С отбортовкой кромок Односторонний 1-4 С1 1-12 С28 С отбортовкой одной кромки 1-4 С3 Стыковое Без скоса кромок 1-4 С2 Односторонний на съемной подкладке С4 Односторонний на остающейся подкладке С5 Односторонний замковый 1-4 С6 Двухсторонний 2-5 С7 Стыковое Без скоса кромок последующей дорожкой 6-12 С42 Стыковое Со скосом одной кромки Односторонний С8 Односторонний на съемной подкладке С9 Односторонний на остающейся подкладке 3-60 C10 Односторонний замковый C11 Двухсторонний C12 Стыковое С криволинейным скосом одной кромки 15-100 C13 Стыковое С ломаным скосом одной кромки C14 Стыковое С двумя симметричными скосами одной кромки Двухсторонний 8-100 C15 Стыковое С двумя симметричными криволинейными скосами одной кромки 30-120 C16 Стыковое С двумя симметричными скосами одной кромки 12-100 C43 Стыковое Со скосом кромок Односторонний 3-60 С17 Односторонний на съемной подкладке С18 Стыковое Со скосом кромок Односторонний на остающейся подкладке 6-100 С19 Стыковое Односторонний замковый 3-60 С20 Стыковое Двусторонний С21 Стыковое Со скосом кромок с последующей дорожкой Двусторонний 8-40 С45 Стыковое Стыковое С криволинейным скосом кромок Двусторонний 15-120 С23 Стыковое С ломаным скосом кромок Двусторонний С24 Стыковое С двумя симметричными скосами кромок Двусторонний 8-120 С25 Стыковое С двумя симметричными криволинейными скосами кромок Двусторонний 30-175 С26 Стыковое С двумя симметричными ломаными скосами кромок Двусторонний 30-75 С27 Стыковое С двумя несимметричными скосами кромок Двусторонний 12-120 С39 Стыковое Двусторонний С40 Угловое С отбортовкой одной кромки Односторонний 1-4 У1 Угловое Без скоса кромок Односторонний 1-12 У2 1-6 У4 1-30 Угловое Без скоса кромок Двусторонний 2-8 У5 2-30 Угловое Со скосом одной кромки Односторонний 3-60 У6 Двусторонний У7 Угловое С двумя симметричными скосами одной кромки 8-100 У8 Угловое Со скосом кромок Односторонний 3-60 У9 Двусторонний У10 Угловое Без скоса кромок Односторонний 2-10 Т1 Двусторонний Т3 Тавровое Со скосом одной кромки Односторонний 3-60 Т6 Двусторонний Т7 Тавровое С криволинейным скосом одной кромки Двусторонний 15-100 Т2 Тавровое С двумя симметричными скосами одной кромки Двусторонний 8-100 Т8 12-100 Т9 Тавровое С двумя симметричными криволинейными скосами одной кромки Двусторонний 30-120 Т5 Нахлесточное Без скоса кромок Односторонний 2-60 Н1 Двусторонний Н2 Таблица 2 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s b R i e, не более подготавливаемых кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. С1 От 1 до 2 0 +0,5 От s до 2s От s до 3s 2s + 3 Св. 2 до 4 +1,0 * размер для справок Таблица 3 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s R e, не более g подготавливаемых кромок свариваемых деталей сварного шва Номин Пред. откл. С28 От 1 до 2 От s до 2s 3s +2 0 +1 Св. 2 до 6 2s + 3 Св. 6 до 9 +2 Св. 9 до 12 2s + 4 +3 Таблица 4 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s b R i e, не более подготавливаемых кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. С3 От 1 до 2 0 +0,5 От s до 2s От s до 3s 2s + 3 Св. 2 до 4 +1,0 * размер для справок Таблица 5 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s=s1 b e, не более g подготавливаемых кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. С2 От 1,0 до 1,5 0 +0,5 6 1,0 ±0,5 Св.1,5 до 3,0 1 ±1,0 7 1,5 ±1,0 Св.3,0 до 4,0 2 +1,0 -0,5 8 2,0 Таблица 6 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s=s1 b e, не более e1, не более g подготавливаемых кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред откл. Номин. Пред откл. С4 От 1,0 до 1,5 0 +0,5 6 4 1,0 ±0,5 Св.1,5 до 3,0 1 ±1,0 7 6 1,5 ±1,0 Св.3,0 до 4,0 2 +1,0 -0,5 8 2,0 Таблица 7 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s=s1 b e, не более g подготавливаемых кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. С5 От 1,0 до 1,5 0 +0,5 6 1,0 ±0,5 Св.1,5 до 3,0 1 ±1,0 7 1,5 ±1,0 Св.3,0 до 4,0 2 +1,0 -0,5 8 2,0 Таблица 8 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s=s1 b e, не более g подготавливаемых кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. С6 От 1,0 до 1,5 0 +0,5 6 1,0 ±0,5 Св.1,5 до 3,0 1 ±1,0 7 1,5 ±1,0 Св.3,0 до 4,0 2 +1,0 -0,5 8 2,0 Таблица 9 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s=s1 b e, не более g Номин. подготавливаемых кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. С7 2 2 (1,0 8 1,5 Св.2 до 4 9 Св.4 до 5 +1,5 -1,6 10 2,0 Таблица 10 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s=s1 h±1 f±1 e, не более e1, не более подготавливаемых кромок свариваемых деталей сварного шва С42 От 6 до 8 4 7 10 12 Св.8 до 10 6 9 12 14 Св.10 до 12 8 11 14 16 Таблица 11 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s=s1 e g подготавливаемых кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. С8 От 3 до 5 8 +0,5 1,0 ±0,5 Св.5 до 8 12 ±2 0,5 ±1,5 Св.8 до 11 16 -0,5 +2,0 Св.11 до 14 20 Св.14 до 17 24 ±3 Св.17 до 20 28 -0,5 Св.20 до 24 32 Св.24 до 28 35 Св.28 до 32 38 Св.32 до 36 41 Св.36 до 40 44 Св.40 до 44 49 ±4 Св.44 до 48 53 Св.48 до 52 56 Св.52 до 56 60 Св.56 до 60 64 Таблица 12 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s=s1 b±1 e e1±2 g подготавливаемых кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред откл. Номин Пред откл. С9 От 3 до 5 3 10 ±2 4 0,5 +1,5 -0,5 Св.5 до 8 14 Св.8 до 11 4 18 Св.11 до 14 22 6 Св.14 до 17 5 26 ±3 +2,0 -0,5 Св.17 до 20 30 Св.20 до 24 34 8 Св.24 до 28 38 Св.28 до 32 41 Св.32 до 36 44 Св.36 до 40 49 Св.40 до 44 53 ±4 Св.44 до 48 56 Св.48 до 52 60 Св.52 до 56 64 Св.56 до 60 68 Таблица 13 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s = s1 b±1 е g подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. С10 От 3 до 5 3 10 ±2 0,5 +1,5 -0,5 Св.5 до 8 14 Св.8до11 18 Св.11 до14 4 22 Св.14 до17 26 Св.17 до 20 30 Св.20 до 24 34 Св.24 до 28 38 ±3 Св.28 до 32 41 Св.32 до 36 44 Св.36 до 40 5 49 Св.40 до 44 53 +2,0 -0,5 Св.44 до 48 56 Св.48 до 52 60 ±4 Св.52 до 56 64 Св.56 до 60 68 Таблица 14 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s b±1 e g подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. С11 От 3 до 5 3 10 ±2 0,5 +1,5 -0,5 Св.5 до 8 14 Св.8 до 11 18 Св.11 до 14 4 22 Св.14 до 17 26 Св.17 до 20 30 Св.20 до 24 34 ±3 Св.24 до 28 38 Св.28 до 32 41 Св.32 до 36 44 Св.36 до 40 5 49 +2,0 -0,5 Св.40 до 44 53 Св.44 до 48 56 Св. 48 до 52 60 ±4 Св.52 до 56 64 Св.56 до 60 68 Таблица 15 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s = s1 e e1±2 g = g1 подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. С12 От 3 до 5 8 ±2 8 0,5 +1,5 -0,5 Св.5 до 8 12 Св.8 до 11 16 Св.11 до 14 20 Св.14 до 17 24 Св.17 до 20 28 10 Св.20 до 24 32 Св. 24 до 28 35 ±3 Св. 28 до 32 38 Св.32 до 36 41 +2,0 -0,5 Св.36 до 40 44 Св.40 до 44 49 Св.44 до 48 53 12 Св.48 до 52 56 ±4 Св.52 до 56 60 Св.56 до 60 64 Таблица 16 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s = s1 R±1 e e1±2 s = s1 подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. С13 От 15 до 17 8 16 ±3 10 0,5 +2,0 -0,5 Св.17 до 20 17 Св.20 до 24 18 Св.24 до 28 19 Св.28 до 32 20 Св.32 до 36 22 Св.36 до 40 24 Св.40 до 44 26 Св.44 до 48 28 12 Св.48 до 52 30 ±4 Св.52 до 56 32 Св.56 до 60 34 Св.60 до 64 36 Св.64 до 70 38 Св.70 до 76 40 ±5 14 +3,0 -0,5 Св.76 до 82 10 42 Св.82 до 88 44 Св.88 до 94 46 Св.94 до100 48 Таблица 17 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s = s1 h1±1 e e1±2 g =g1 подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Предв. откл. С14 От 15 до 17 10 16 ±3 10 0,5 +2,0 -0,5 Св.17 до 20 17 Св.20 до 24 18 Св.24 до28 19 Св.28 до32 20 Св.32 до 36 22 Св.36 до 40 24 Св.40 до 44 26 Св.44 до 48 28 12 Св.48 до 52 30 ±4 Св.52 до 56 12 32 Св.56 до 60 34 Св.60 до 64 36 Св.64 до70 38 Св.70 до 76 40 ±5 Св.76 до 82 42 14 +3,0 -0,5 Св.82 до 88 44 Св.88 до94 46 Св.94 до100 48 Таблица 18 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s = s1 e g подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. С15 От 8 до 11 10 ±2 0,5 +1,5 -0,5 Св.11 до 14 12 Св.14 до 17 14 Св.17 до 20 16 Св.20 до 24 18 Св.24 до 28 20 Св.28 до 32 22 Св.32 до 36 24 ±3 +2,0 -0,5 Св.36 до 40 26 Св.49 до 44 28 Св.44 до 48 30 Св.48 до 52 32 Св.52 до 56 34 Св.56 до 60 36 Св.60 до 64 39 Св.64 до 70 42 Св.70 до 76 45 -3,0 -0,5 Св.76 до 82 48 ±4 Св.82 до 88 51 Св.88 до 94 54 Св.94 до100 58 Таблица 19 Размеры, мм Условное обозначение сварного элемента Конструктивные элементы s = s1 R±1 e g подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. C16 От 30 до 32 8 16 ±3 0,5 +2,0 -0,5 Св.32 до 36 17 Св. 36 до 40 18 Св. 40 до 44 19 Св. 44 до 48 20 Св. 48 до 52 21 Св. 52 до 56 22 Св. 56 до 60 23 Св. 60 до 64 10 24 Св. 64 до 70 25 Св. 70 до 76 26 Св. 76 до 82 27 Св. 82 до 88 28 ±4 +3,0 -0,5 Св. 88 до 94 29 Св. 94 до 100 30 Св. 100 до 106 32 Св. 106 до 112 34 Св. 112 до 118 36 Св. 118 до 120 38 Таблица 20 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s = s1 e e1 g =g1 подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин Пред. откл. Номин Пред. откл. Номин Пред. откл. С43 От 12 до 14 18 ±2 15 ±2 0,5 +1,5 -0,5 Св.14 до 17 19 16 Св.17 до 20 20 17 Св.20 до24 22 ±3 18 Св.24 до28 24 19 Св.28 до 32 27 20 +2,0 -0,5 Св.32 до 36 30 21 Св.36 до 40 33 22 Св.40 до 44 36 23 Св.44 до 48 39 25 Св.48 до 52 42 27 Св.52 до 56 45 29 Св.56 до 60 48 31 Св.60 до 64 51 33 Св.64 до 70 54 35 Св.70 до 76 57 37 Св.76 до 82 60 ±4 39 ±3 +3,0 -0,5 Св.82 до 88 63 41 Св.88 до 94 66 43 Св.94 до 100 69 45 Таблица 21 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s = s1 e g подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. С17 От 3 до 5 8 ±2 0,5 +1,5 -0,5 Св.5 до 8 12 Св.8 до 11 16 Св.11 до 14 19 Св.14 до 17 22 Св.17 до 20 26 Св.20 до 24 30 ±3 Св.24 до 28 34 Св.28 до 32 38 Св.32 до 36 42 +2,0 -0,5 Св.36 до 40 47 Св.49 до 44 52 Св.44 до 48 54 Св.48 до 52 56 ±4 Св.52 до 56 60 Св.56 до 60 65 Таблица 22 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s = s1 b±1 e e1±1 g подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. С18 От 3 до 5 3 10 ±2 4 0,5 +1,5 -0,5 Св.5 до 8 16 Св.8 до 11 4 20 Св.11 до 14 24 Св.14 до 17 28 6 Св.17 до 20 32 Св.20 до 24 36 Св.24 до 28 40 ±3 Св.28 до32 44 Св.32 до36 48 +2,0 -0,5 Св.36 до 40 5 50 Св.40 до 44 54 Св.44 до 48 56 Св.48 до 52 60 ±4 Св.52 до 56 63 Св.56 до 60 68 Таблица 23 Размеры, мм Условное обозначение сварного элемента Конструктивные элементы s = s1 b±1 e g подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. C19 От 6 до 10 8 17 ±2 0,5 +1,5 -0,5 Св.10 до 14 19 Св. 14 до 18 22 Св. 18 до 22 24 Св. 22 до 26 26 Св. 26 до 30 28 ±3 Св. 30 до 35 30 +2,0 -0,5 Св. 35 до 40 32 Св. 40 до 47 34 Св. 47 до 54 36 ±4 Св. 54 до 60 38 Св. 60 до 66 12 40 Св. 66 до 72 44 +3,0 -0,5 Св. 72 до 78 48 ±5 Св. 78 до 85 52 Св. 85 до 92 56 Св. 92 до 100 60 Таблица 24 Размеры, мм Условное обозначение сварного элемента Конструктивные элементы s b±1 e g подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. C20 От 3 до 5 3 10 ±2 0,5 +1,5 -0,5 Св.5 до 8 16 Св. 8 до 11 20 Св. 11 до 14 4 24 Св. 14 до 17 28 Св. 17 до 20 32 Св. 20 до 24 36 ±3 Св. 24 до 28 40 Св. 28 до 32 44 +2,0 -0,5 Св. 32 до 36 5 48 Св. 36 до 40 50 Св. 40 до 44 54 Св. 44 до 48 56 Св. 48 до 52 60 ±4 Св. 52 до 56 63 Св. 56 до 60 68 Таблица 25 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s = s1 e e1±2 g = g1 подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. С21 От 3 до 5 8 ±2 8 0,5 +1,5 -0,5 Св.5 до 8 12 Св.8 до 11 16 Св.11 до 14 19 Св.14 до 17 22 Св.17 до 20 26 10 Св.20 до 24 30 Св. 24 до 28 34 ±3 Св. 28 до 32 38 Св.32 до 36 42 +2,0 -0,5 Св.36 до 40 47 Св.40 до 44 52 Св.44 до 48 54 12 Св.48 до 52 56 ±4 Св.52 до 56 60 Таблица 26 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s = s1 c +2 -1 h +2 -1 f +2 -1 e e1±2 g = g1 подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл C 45 От 8 до 11 4 6 12 14 ±2 18 0,5 +1,5 -0,5 Св. 11 до 14 16 Св.14 до 17 20 Св.17 до 20 24 Св.20 до 24 7 9 14 27 20 Св.24 до 28 30 ±3 +2,0 -0,5 Св.28 до 32 34 Св.32 до 36 10 12 16 36 22 Св.36 до 40 38 Таблица 27 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s = s1 e e1±2 g = g1 подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. С23 От 15 до 17 26 ±3 10 0,5 +2,0 -0,5 Св.17 до 20 28 Св.20 до 24 30 Св.24 до 28 32 Св.28 до 32 33 Св.32 до 36 34 Св.36 до 40 35 Св. 40 до 44 36 Св. 44 до 48 38 12 Св.48 до 52 40 ±4 Св.52 до 56 42 Св.56 до 60 44 Св.60 до 64 46 Св.64 до 70 48 Св.70 до 76 50 Св.76 до 82 52 ±5 14 +3,0 -0,5 Св.82 до 88 54 Св.88 до 94 56 Св.94 до 100 60 Таблица 28 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s = s1 e e1±2 g = g1 подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. С24 От 15 до 17 24 ±3 10 0,5 +2,0 -0,5 Св.17 до 20 26 Св.20 до 24 28 Св.24 до 28 30 Св.28 до 32 32 Св.32 до 36 34 Св.36 до 40 36 Св. 40 до 44 38 Св. 44 до 48 40 12 Св.48 до 52 42 ±4 Св.52 до 56 44 Св.56 до 60 46 Св.60 до 64 48 Св.64 до 70 50 Св.70 до 76 52 Св.76 до 82 54 ±5 14 +3,0 -0,5 Св.82 до 88 56 Св.88 до 94 58 Св.94 до 100 60 Таблица 29 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s = s1 e g подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. С25 Св.8 до 11 10 ±2 0,5 +1,5 -0,5 Св.11 до 14 12 Св.14 до 17 14 Св.17 до 20 16 Св.20 до 24 18 Св.24 до 28 20 Св.28 до 32 22 Св.32 до 36 24 +2,0 -0,5 Св.36 до 40 26 ±3 Св.49 до 44 28 Св.44 до 48 30 Св.48 до 52 32 Св.52 до 56 34 Св.56 до 60 36 Св.60 до 64 39 Св.64 до 70 42 Св.70 до 76 45 Св.76 до 82 48 Св.82 до 88 51 Св.88 до 94 54 ±4 +3,0 -0,5 Св.94 до 100 57 Св.100 до 106 60 Св.106 до 112 63 Св.112 до 118 66 Св.118 до 120 68 Таблица 30 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s = s1 e g подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. С26 От 30 до 34 23 ±3 0,5 +2,0 -0,5 Св.34 до 38 24 Св.38 до 42 25 Св.42 до 46 26 Св.46 до 50 27 Св.50 до 54 28 Св.54 до 60 29 Св.60 до 66 31 Св.66 до 72 33 Св.72 до 78 34 Св.78 до 84 36 Св.84 до 90 38 ±4 Св.90 до 96 40 Св.96 до 100 42 Св.100 до 108 44 +3,0 -0,5 Св.108 до 116 46 Св.116 до 124 48 Св.124 до 132 50 Св.132 до 140 52 Св.140 до 148 54 Св.148 до 156 56 ±5 Св.156 до 164 60 Св.164 до 170 64 Св.170 до 175 68 Таблица 31 Размеры, мм Условное обозначение сварного элемента Конструктивные элементы s =s1 h±1 e g подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. C27 От 30 до 34 8 17 ±3 0,5 +2,0 -0,5 Св.34 до 38 18 Св.38 до 42 20 Св.42 до 46 21 Св.46 до 50 22 Св.50 до 54 23 Св.54 до 60 25 Св.60 до 66 28 Св.66 до 72 30 Св.72 до 78 32 Св.78 до 84 12 34 Св.84 до 90 36 ±4 Св.90 до 96 38 Св.96 до 100 40 Св.100 до 108 42 Св.108 до 116 44 +3,0 -0,5 Св.116 до 124 46 Св.124 до 132 50 Св.132 до 140 20 54 Св.140 до 148 57 Св.148 до 156 60 ±5 Св.156 до 164 64 Св.164 до 170 68 Св.170 до 175 72 Таблица 32 Размеры, мм Условное обозначение сварного элемента Конструктивные элементы s =s1 e e1 g=g1 подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. C39 От 12 до 14 16 ±2 11 ±2 0,5 +1,5 -0,5 Св.14 до 17 18 12 Св.17 до 20 20 13 Св.20 до 24 22 14 Св.24 до 28 25 16 Св.28 до 32 28 18 Св.32 до 36 30 20 +2,0 -0,5 Св.36 до 40 32 ±3 22 Св.40 до 44 35 24 Св.44 до 48 38 25 Св.48 до 52 41 26 Св.52 до 56 44 27 Св.56 до 60 47 28 Св.60 до 64 49 29 Св.64 до 70 51 30 Св.70 до 76 53 31 Св.76 до 82 55 32 Св.82 до 88 57 33 +3,0 -0,5 Св.88 до 94 60 ±4 34 ±3 Св.94 до 100 63 35 Св.100 до 106 66 36 Св.106 до 112 69 38 Св.112 до 118 72 40 Св.118 до 120 75 42 Таблица 33 Размеры, мм Условное обозначение сварного элемента Конструктивные элементы s =s1 e e1 g=g1 подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. C40 От 12 до 14 20 ±2 10 ±2 0,5 +1,5 -0,5 Св.14 до 17 22 11 Св.17 до 20 23 12 Св.20 до 24 24 13 Св.24 до 28 25 14 Св.28 до 32 26 15 Св.32 до 36 27 16 +2,0 -0,5 Св.36 до 40 28 ±3 18 Св.40 до 44 29 20 Св.44 до 48 30 21 Св.48 до 52 31 23 Св.52 до 56 32 25 Св.56 до 60 33 27 Св.60 до 64 34 29 Св.64 до 70 36 30 Св.70 до 76 38 31 Св.76 до 82 40 32 Св.82 до 88 42 34 +3,0 -0,5 Св.88 до 94 44 ±4 36 ±3 Св.94 до 100 47 38 Св.100 до 106 50 40 Св.106 до 112 52 42 Св.112 до 118 54 44 Св.118 до 120 56 46 Таблица 34 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s b R i e, не более подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. УI От 1 до 2 0 +0,5 От s до 2s От s до 3s 2s +3 Св.2 до 4 +1,0 Таблица 35 Размеры, мм Условное обозначение свариваемого соединения Конструктивные элементы s R e, не более g подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. У2 От 1 до 2 От s до 2 s 5 0 +1 Св.2 до 6 7 Св.6 до 9 13 +2 Св.9 до 12 17 Таблица 36 Размеры, мм Условное обозначение свариваемого соединения Конструктивные элементы s n b е, не более подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл У4 От 0,1 до 1,5 От 0 до 0,5 s 0 +0,5 6 Св.1,5 до 3,0 +1,0 8 Св.3,0 до 5,0 10 Св.5,0 до 6,0 +2,0 12 Таблица 37 Размеры, мм Условное обозначение свариваемого соединения Конструктивные элементы s n b подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл У4 От 0,1 до 1,5 От 0,5 до s 0 +0,5 Св.1,5 до 3,0 +1,0 Св.3,0 до 30,0 +2,0 Таблица 38 Размеры, мм Условное обозначение свариваемого соединения Конструктивные элементы s n b е, не более подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл У5 От 2 до 3 От 0 до 0,5 s 0 +1 8 Св.3 до 5 10 Св.5 до 6 12 Св.6 до 8 +2 14 Таблица 39 Размеры, мм Условное обозначение свариваемого соединения Конструктивные элементы s n b подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл У5 От 2 до 3 От 0,5 до s 0 +1 Св.3 до 30 +2 Таблица 40 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s e g подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. окл. Номин. Пред. откл. У6 От 3 до 5 8 ±2 0,5 +1,5 -0,5 Св.5 до 8 12 Св.8 до 11 16 Св.11 до 14 20 Св.14 до 17 24 Св.17 до 20 28 Св.20 до 24 32 Св.24 до 28 35 +2,0 -0,5 Св.28 до 32 38 ±3 Св.32 до 36 41 Св.36 до 40 44 Св.40 до 44 49 Св.44 до 48 53 Св.48 до 52 56 ±4 Св.52 до 56 60 Св.56 до 60 64 Таблица 41 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s e g подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. окл. Номин. Пред. откл. У7 От 3 до 5 8 ±2 0,5 +1,5 -0,5 Св.5 до 8 12 Св.8 до 11 16 Св.11 до 14 20 Св.14 до 17 24 Св.17 до 20 28 Св.20 до 24 32 Св.24 до 28 35 +2,0 -0,5 Св.28 до 32 38 ±3 Св.32 до 36 41 Св.36 до 40 44 Св.40 до 44 49 Св.44 до 48 53 Св.48 до 52 56 ±4 Св.52 до 56 60 Св.56 до 60 64 Таблица 42 Размеры, мм Условное обозначение сварного элемента Конструктивные элементы s e e1 g подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. У8 От 8 до 11 10 ±2 9 ±2 0,5 +1,5 -0,5 Св.11 до 14 12 11 Св.14 до 17 14 12 Св.17 до 20 16 14 Св.20 до 24 18 16 Св.24 до 28 20 18 Св.28 до 32 22 20 +2,0 -0,5 Св.32 до 36 24 ±3 22 ±2 Св.36 до 40 26 24 Св.40 до 44 28 26 Св.44 до 48 30 28 Св.48 до 52 32 30 Св.52 до 56 34 32 Св.56 до 60 36 34 Св.60 до 64 39 37 Св.64 до 70 42 40 Св.70 до 76 45 43 Св.76 до 82 46 +3,0 -0,5 Св.82 до 88 ±4 48 ±4 Св.88 до 94 54 52 Св.94 до 100 58 56 Таблица 43 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s e g подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. У9 От 3 до 5 8 ±2 0,5 +1,5 -0,5 Св.5 до 8 12 Св.8 до 11 16 Св.11 до 14 19 Св.14 до 17 22 Св.17 до 20 26 Св.20 до 24 30 Св.24 до 28 34 +2,0 -0,5 Св.28 до 32 38 ±3 Св.32 до 36 42 Св.36 до 40 47 Св.40 до 44 52 Св.44 до 48 54 Св.48 до 52 56 ±4 Св.52 до 56 60 Св.56 до 60 65 Таблица 44 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s e g подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. У10 От 3 до 5 8 ±2 0,5 +1,5 -0,5 Св.5 до 8 12 Св.8 до 11 16 Св.11 до 14 19 Св.14 до 17 22 Св.17 до 20 26 Св.20 до 24 30 Св.24 до 28 34 +2,0 -0,5 Св.28 до 32 38 ±3 Св.32 до 36 42 Св.36 до 40 47 Св.40 до 44 52 Св.44 до 48 54 Св.48 до 52 56 ±4 Св.52 до 56 60 Св.56 до 60 64 Таблица 45 Размеры, мм Условное обозначение свариваемого соединения Конструктивные элементы s b подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл Т1 От 2 до 3 0 +1 Св.3 до 15 +2 Св.15 до 40 +3 Таблица 46 Размеры, мм Условное обозначение свариваемого соединения Конструктивные элементы s b подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл Т3 От 2 до 3 0 +1 Св.3 до 15 +2 Св.15 до 40 +3 Таблица 47 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s e подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Т6 От 3 до 5 7 ±2 Св.5 до 8 10 Св.8 до 11 14 Св.11 до 14 18 Св.14 до 17 22 Св.17 до 20 26 Св.20 до 24 30 Св.24 до 28 33 Св.28 до 32 36 ±3 Св.32 до 36 40 Св.36 до 40 44 Св.40 до 44 47 Св.44 до 48 50 Св.48 до 52 54 ±4 Св.52 до 56 58 Св.56 до 60 62 Таблица 48 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения Конструктивные элементы s e подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Т7 От 3 до 5 7 ±2 Св.5 до 8 10 Св.8 до 11 14 Св.11 до 14 18 Св.14 до 17 22 Св.17 до 20 26 Св.20 до 24 30 Св.24 до 28 33 Св.28 до 32 36 ±3 Св.32 до 36 40 Св.36 до 40 44 Св.40 до 44 47 Св.44 до 48 50 Св.48 до 52 54 ±4 Св.52 до 56 58 Св.56 до 60 62 Таблица 49 Размеры, мм Условное обозначение сварного элемента Конструктивные элементы s R ±1 e подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Т2 От 15 до 17 8 14 ±3 Св.17 до 20 15 Св.20 до 24 16 Св.24 до 28 17 Св.28 до 32 18 Св.32 до 36 20 Св.36 до 40 22 Св.40 до 44 24 Св.44 до 48 25 Св.48 до 52 28 ±4 Св.52 до 56 30 Св.56 до 60 32 Св.60 до 64 34 Св.64 до 70 36 Св.70 до 76 38 Св.76 до 82 10 40 ±5 Св.82 до 88 42 Св.88 до 94 44 Св.94 до 100 46 Таблица 50 Размеры, мм Условное обозначение сварного элемента Конструктивные элементы s е подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Т8 От 8 до 11 9 ±2 Св.11 до 14 11 Св.14 до 17 12 Св.17 до 20 14 Св.20 до 24 16 Св.24 до 28 18 Св.28 до 32 20 Св.32 до 36 22 Св.36 до 40 24 Св.40 до 44 26 Св.44 до 48 28 Св.48 до 52 30 ±3 Св.52 до 56 32 Св.56 до 60 34 Св.60 до 64 37 Св.64 до 70 40 Св.70 до 76 43 Св.76 до 82 46 ±4 Св.82 до 88 48 Св.88 до 94 52 Св.94 до 100 56 Таблица 51 Размеры, мм Условное обозначение сварного элемента Конструктивные элементы s е подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Т9 От 12 до 14 8 ±2 Св.14 до 17 10 Св.17 до 20 12 Св.20 до 24 14 Св.24 до 28 16 Св.28 до 32 17 Св.32 до 36 18 Св.36 до 40 19 ±3 Св.40 до 44 20 Св.44 до 48 21 Св.48 до 52 22 Св.52 до 56 24 Св.56 до 60 26 Св.60 до 64 28 Св.64 до 70 30 Св.70 до 76 32 Св.76 до 82 34 ±4 Св.82 до 88 36 Св.88 до 94 38 Св.94 до 100 40 Таблица 52 Размеры, мм Условное обозначение сварного элемента Конструктивные элементы s R±1 e подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл. Т5 От 30 до 32 8 14 ±3 Св.32 до 36 15 Св.36 до 40 16 Св.40 до 44 17 Св.44 до 48 18 Св.48 до 52 19 Св.52 до 56 20 Св.56 до 60 21 Св.60 до 64 22 Св.64 до 70 23 Св.70 до 76 24 Св.76 до 82 10 25 ±4 Св.82 до 88 26 Св.88 до 94 27 Св.94 до 100 28 Св.100 до 106 30 Св.106 до 112 32 Св.112 до 118 34 Св.118 до 120 36 Таблица 53 Размеры, мм Условное обозначение свариваемого соединения Конструктивные элементы s В b подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл Н1 От 2 до 5 3-20 0 +1,0 Св.5 до 10 8-40 +1,5 Св.10 до 29 12-100 Св.29 до 60 30-240 +2,0 Таблица 54 Размеры, мм Условное обозначение свариваемого соединения Конструктивные элементы s В b подготовленных кромок свариваемых деталей сварного шва Номин. Пред. откл Н2 От 2 до 5 3-20 0 +1,0 Св.5 до 10 8-40 +1,5 Св.10 до 29 12-100 Св.29 до 60 30-240 +2,0 4. Сварка стыковых соединений деталей неодинаковой толщины при разнице, не превышающей значений, указанных в табл. 55, должна проводиться так же, как деталей одинаковой толщины; конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по большей толщине. Таблица 55 мм Толщина тонкой детали Разность толщин деталей От 1 до 4 1 Св. 4 до 20 2 Св. 20 до 30 3 Св. 30 4 Для осуществления плавного перехода от одной детали к другой допускается наклонное расположение поверхности шва (черт. 1). Черт. 1 При разности в толщине свариваемых деталей свыше значений, указанных в табл. 55, на детали, имеющей большую толщину s1, должен быть сделан скос с одной или двух сторон до толщины тонкой детали s, как указано на черт. 2, 3 и 4. При этом конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по меньшей толщине. Черт. 2 Черт. 3 Черт. 4 5. Допускается смещение свариваемых кромок перед сваркой относительно друг друга, не более: 0,5 мм - для деталей толщиной до 4 мм; 1,0 мм - для деталей толщиной 4 -10 мм; 0,1 s, но не более 3 мм - для деталей толщиной 10-100мм; 0,01 s + 2 мм, но не более 4 мм - для деталей толщиной более 100мм. 6. В стыковых, тавровых и угловых соединениях толщиной более 16 мм, выполняемых в монтажных условиях, допускается увеличение номинального значения b до 4 мм. При этом соответственно может быть увеличена ширина шва е, е1. (Измененная редакция, Изм. №1). 7. При сварке в положениях, отличных от нижнего, допускается увеличение размера g и g1 не более: 1,0 мм - для деталей толщиной до 60 мм; 2,0 мм - для деталей толщиной свыше 60 мм. 8. При выполнении двустороннего шва с полным проплавлением перед сваркой с обратной стороны корень шва должен быть расчищен до чистого металла. Для несимметричных соединений с двусторонним швом в случае строжки корня первого шва допускается увеличение размеров подварочного шва до размеров первого шва. 9. Размер и предельные отклонения катета углового шва К, К1 должны быть установлены при проектировании. При этом размер катета должен быть не более 3 мм для деталей толщиной до 3 мм включительно и 1,2 толщины более тонкой детали при сварке деталей толщиной свыше 3 мм. Предельные отклонения размера катета угловых швов от номинального значения приведены в приложении3. 8,9. (Измененная редакция, Изм. №1). 10. (Исключен, Изм. № 1). 11. Минимальные значения катетов угловых швов приведены в приложении1. 12. При применении электродов с более высоким временным сопротивлением разрыву, чем у основного металла, катет углового шва в расчетном соединении может быть уменьшен до значений, приведенных в приложении2. 13. Допускается выпуклость и вогнутость углового шва до 30% его катета. При этом вогнутость не должна приводить к уменьшению значения катета Кn (черт. 5), установленного при проектировании. Черт. 5 Примечание. Катетом Кn является катет наибольшего прямоугольного треугольника, вписанного во внешнюю часть углового шва. При симметричном шве за катет Кn принимается любой из равных катетов, при несимметричном шве - меньший. (Измененная редакция, Изм. №1). 14. Допускается применять установленные настоящим стандартом основные типы сварных соединений, конструктивные элементы и размеры сварных соединений при сварке в двуокиси углерода электродной проволокой диаметром 0,8-1,4 мм (УП). 15. Допускается в местах перекрытия сварных швов и в местах исправления дефектов увеличение размеров швов до 30% номинального значения. 16. При подготовке кромок с применением ручного инструмента предельные отклонения угла скоса кромок могут быть увеличены до ( 5(. При этом соответственно может быть изменена ширина шва е, е1. 15, 16. (Введены дополнительно, Изм. № 1). ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Рекомендуемое мм Предел текучести свариваемой стали, МПа Минимальный катет углового шва для толщины более толстого из свариваемых элементов От 3 до 4 Св.4 до 5 Св.5 до 10 Св.10 до 16 Св.16 до 22 Св.22 до 32 Св.32 до 40 Св.40 до 80 До 400 3 4 5 6 7 8 9 10 Св.400 до 450 4 5 6 7 8 9 10 12 Примечание. Минимальное значение катета не должно превышать 1,2 толщины более тонкого элемента. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Рекомендуемое мм Катет углового шва для отношения временного сопротивления разрыву металла шва к временному сопротивлению разрыву основного металла 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 6 6 5 5 4 7 7 6 6 5 8 7 7 6 6 9 8 8 7 7 10 9 9 8 7 11 10 9 9 8 12 11 10 9 9 13 12 11 10 9 14 13 12 11 10 15 14 13 12 11 16 15 14 13 12 17 16 14 13 12 18 17 15 14 13 19 17 16 15 14 20 18 17 16 14 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Рекомендуемое мм Номинальный размер катета углового шва Предельные отклонения размера катета углового шва от номинального значения От 3 до 5 включ. +1,0 -0,5 Св. 5 до 8 включ. +2,0 -1,0 Св.8 до 12 включ. +2,5 -1,5 Св. 12 +3,0 -2,0 (Введено дополнительно, Изм. №1). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.07.80 № 3827 2. Срок проверки 1990 г. Периодичность проверки 5 лет 3. Взамен ГОСТ 5264-69 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта ГОСТ 16037-80 1 5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1993 г.) с Изменением №1, утвержденным в январе 1989 г. (ИУС 4-89) 6. Срок действия продлен до 01.07.96 (Постановлением Госстандарта СССР от 03.05.90 № 1079)

ГОСТЫ И СНИПЫ, Москва, 2004 г.